!   Действие изменения приостановлено согласно приказу Госстроя Украины №3 от 24.01.03.

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Том 1, пункт 1.5, таблица 1.  Исключить из таблицы пункт 4.

Том 1, пункт 2.5.  Таблицу  2 изложить в новой редакции:

| Тип теплоизо-ляции | ## Материал теплоизоляции | Прочность на сжатие, МПа | Объёмная масса, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Т-1 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол (ГОСТ 20916-87) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,15-0,2 | 100 |
| Т-2 | Плиты пенополистирольные (ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-05761614.033-2000 с Изменением № 1) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,1-0,15 | 50-150 |
| Т-3 | Плиты пенополистирольные экструзионные (ТУ У В.2.7-00294349.051-98) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,06-0,1 | 50-150 |
| Т-4 | Плиты из пенополиуретана (ТУ У 16457623.002-97) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,15-0,2 | 50-100 |
| Т-5 | Плиты минераловатные повышенной жёсткости на синтетическом связующем (ДСТУ Б В.2.7-99-2000) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,06-0,1 | 150-250 |
| Т-6 | Плиты теплоизоляционные минераловатные специального назначения (ТУ У В.2.7-01235001-01-98) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,06-0,1 | 150-250 |
| Т-7 | Плиты перлитофосфогелевые с армирующим покрытием из бумаги (ТУ 21 України 512-92) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,2-0,3 | 200-300 |
| Т-8 | Плиты перлитобентонитовые теплоизоляционные (ДСТУ Б В.2.7-15-95) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,06-0,1 | 250-600 |
| Т-9 | Плиты древесно-волокнистые (ГОСТ 4598-86), цементно-стружечные (ГОСТ 26816-86) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,5-1,0 | 200-600 |
| Т-10 | Плиты из арболита (ГОСТ 19222-84) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,4-0,8 | 200-600 |
| Т-11 | Плиты из пеностекла | 0,4-0,8 | 125-150 |
| Т-12 | Плиты из ячеистых бетонов теплоизоляционные (ТУ 234 УССР 386-91) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,6-1,2 | 300-600 |
| Т-13 | Плиты теплоизоляционные из лёгких бетонов (ДСТУ Б В.2.7-18-95) и их отечественные и зарубежные аналоги | 1,0 | 600 |
| Т-14 | Лёгкие теплоизоляционные бетоны монолитной укладки (ДСТУ Б В.2.7-18-95) | 0,5 | 600 |
| ### Т-15 | Гравий керамзитовый (ДСТУ Б В.2.7-17-95) | - | 200-400 |

Том 1, раздел 2, подраздел "Проектирование паро- и теплоизоляции". Примечания к таблице 2 изложить пунктами 2.5 а, 25б, 2.5 в, 2.5г:

"2.5а При выборе типа теплоизоляции следует руководствоваться данными о пожароопасных свойствах утеплителей, приведенных в технических условиях на эти материалы. Использование утеплителей без протоколов испытаний их на горючесть и границы распространения огня не допускается.

Применение утеплителей без заключений государственной санитарно-гигиенической экспертизы не допускается.

2.5б Прочность на сжатие материала теплоизоляции типа Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5 и Т-6 определяется при 10% - ной деформации.

2.5в Плиты утеплителя материалов теплоизоляции типа Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 и Т-7 для исключения повреждений и увлажнения рекомендуется заблаговременно обклеивать рубероидом; обязательной предварительной обклейке рубероидом требуют плиты утеплителя типа Т-2 (из пенополистирола) в случае непосредственного наклеивании по ним кровельного слоя на горячих мастиках или мастиках, которые содержат в своем составе растворители.

2.5г Непосредственная укладка кровельных ковров на поверхность плитных утеплителей (Т-3, Т-5, Т-6, Т-8) прочностью на сжатие менее 0,1 МПа с пригрузочной засыпкой не допускается; приклейку кровельного ковра к утеплителю в этом случае следует применять в комбинации с механическим закреплением".

Том 1. Пункт 2.18 изложить в новой редакции.

"2.18 Проектирование кровельных ковров необходимо осуществлять в увязке с долговечностью (сроком службы) зданий, уклоном покрытий, видом и качеством кровельных материалов, а также в зависимости от основы, на которую они укладываются и защитных покрытий, которые обеспечивают надежность их эксплуатации.

С учетом этих требований необходимый конструктивный состав (типы кровель) в привязке к видам кровель следует назначать в соответствии с данными таблицы 4 с использованием материалов, приведенных в примечании 1 к этой таблице, и их отечественных и зарубежных аналогов. Аналоги должны быть подтверждены соответствующими стандартами, ТУ или сертификатами.

Том 1. Раздел 2. Подраздел "Проектирование кровельных ковров" дополнить пунктами 2.18а, 2.18б. 2.18в, 2.18г, 2.18д:

"2.18а Однослойные кровельные ковры допускается устраивать: из рубероидов (на уклонах 2,5% и более) с разрывной силой при растяжении не менее 600Н, толщиной битумно-полимерной покровной массы не менее 4 мм, теплостойкостью не ниже 120 °С и гибкостью на закруглении радиусом 15 мм не выше минус 20 °С; из пленочных полимерных материалов (на уклонах 0-15%). При этом:

а) на зданиях со сроком службы 50 лет и более применять:

- рубероиды, армированные тканым полиэстером и комбинированной сердцевиной из тканого полиэстера и стекловолокна и покровной массой из дистиллированного битума, модифицированного полиолефином или, стирол-бутадиен-стирольным каучуком;

- пленочные материалы из вулканизированной резины с разрывной силой при растяжении не менее 50 Н/мм (на толщину в 1 мм *)) и удлинением при разрыве не менее 500%,

- б) на зданиях со сроком службы 30<50 лет применять:

- рубероиды, армированные как тканым, так и нетканым полиэстером и покровной массой из дистиллированного битума, модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком или атактическим полипропиленом;

_____________________________________________

*) при испытании согласно ДСТУ Б В.2.7-83-99

Таблица 4 – Типы кровель совмещенных крыш

| Виды кровель |  |  | рулонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уклон кровель |  |  | 02.5% |  |  |  |  |  | 2.57.5% |  |  |  |  | 7. 515% |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 25% |  |  |  |  |  |
| Типы кровель |  |  | К-Р1 |  | К-Р2 |  | К-Р3 |  | К-Р4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К-Р5 |  |  |  |  |  |
| Защитные слои |  | 2 слой | А | А | В | В | С | С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 слой | П2 | П2 | Е | Е | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кровельный ковер | 3-й слой | рулонный |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 5 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мастичный |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й слой | рулонный | 112 | 11 | 112 | 11 | 111 | 11 |  | 1 | 21 | 12 | 13 |  | 2 | 31 | 13 | 51 | 51 | 14 | 15 | 15 |  | 3 |  |  | 5 | 6 |
|  |  | мастичный | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |
|  | 1-й слой | рулонный | 111 | 11 | 111 | 12 | 111 | 12 | 11 | 11 | 121 | 12 | 13 | 21 | 11 | 121 | 13 | 131 | 141 | 14 | 15 | 15 | 31 | 12 | 51 | 61 | 14 | 14 |
|  |  | мастичный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разделяю-щие (под-стилающие)слои |  | 3 слой | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | Г | Г | Г | Г | Г | Г |
|  |  | 2 слой | П3 | П3 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 слой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Основание под кровлю |  |  | 01-03 |  | 01 |  | 01-04 |  |  |  |  |  |  | 01-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подстилающий (клеющий) слой |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  |  | Основание под кровлю |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 (мк) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разделяющий слой |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание под кровлю |  |  |  |  |  | 05 (мк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 4

| Виды кровель |  |  | рулонные |  |  |  |  |  | пленочные |  |  |  |  |  |  |  | мастичные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уклон кровель |  |  | >25% |  | 0<10% |  | 10<25% |  | 0<2.5% |  | 2.5<7.5% |  |  |  | 2.5<15% |  | 2,5<7,5% |  | 7,5<15% |  | 15<25% |  |
| Типы кровель |  |  | К-Р5 |  | К-Р6 |  |  |  | К-П1 |  | К-П2 |  | К-ПЗ |  | К-П4 |  | К-Ml |  |  |  | K-М2 |  |
| Защитные слои |  | 2 слой | - | - | - | - | - | - | А | А | В | В | В | В | - | D | D | С | D | С | D | D |
|  |  | 1 слой | - | - | - | - | - | - | П2 | П2 | Е | Е | П2 | П2 | - | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 |
| Кровельный ковер | 1-й слой | рулонный |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мастичный |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 27 | 28 |  |  |  |  |
|  | 2-й слои | рулонный |  |  |  | 4 | 9 | 10 | 18 | 21 |  | 21 |  |  |  | 20 | 29 | 29 |  |  |  |  |
|  |  | мастичный |  |  |  | - | - | 26 | - | 23 |  | 23 |  |  |  | 23 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 |
|  | 1-й слои | рулонный | 11 | 21 | 41 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 19 | 18 | 21 | 30 | 30 | З0 | 29 | 30 | 29 |
|  |  | мастичный | - | - | - | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 |
| Разделяю- щие (под-стилающие) слои |  | 3 слой | Г | Г | Г | Г | Г | Г | П2 | П2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г | Г | П1 | П1 | ПІ | П1 | Г | Г |
|  |  | 2 слой | - | - | - | - | - | - | П3 | П3 | П2 | П2 | П2 | П2 | - | - | Г | Г | Г | Г | - | - |
|  |  | 1 слой | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Основание под кровлю |  |  | 01 (04мк) |  | 01-03 |  |  |  | 01-03 |  | 01-05 |  |  |  | 01-03 |  | 01-04 |  |  |  | 01-03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разделяющий слой |  |  |  | П2 | П2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основание под кровлю |  |  |  | 0,5 (мк) |  |  |  |  |  |  |  |

- пленочные материалы из вулканизированной резины с разрывной силой при растяжении не менее 30 Н/мм (на толщину в 1 мм) и удлинением при разрыве не менее 300%;

в) на зданиях со сроком службы менее 30 лет применять:

- рубероиды, армированные нетканым полиэстером или тканым стекловолокном и покровной массой из дистиллированного или окисленного битума, модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком или атактическим полипропиленом;

- пленочные материалы на основе поливинилхлорида с разрывной силой при растяжении не менее 20 Н/мм (на толщину в 1 мм) и удлинением при разрыве не менее 150%.

2.18б  Двухслойные кровельные ковры допускается устраивать: из рубероидов. (на уклонах от 0 до 25%) для верхнего слоя - с разрывной силой при растяжении не менее 500Н, толщиной битумно-полимерной покровной массы не менее 3 мм, теплостойкостью не ниже 110 °С и гибкостью на закруглении радиусом 15 мм не выше минус 15 °С и для нижнего слоя - соответственно 300 Н, 2 мм, 100 оС и минус 10 °С, из пленочных полимерных материалов (на уклонах 0-15%). При этом:

а) на зданиях со сроком службы 50 лет и более (в том числе эксплуатируемые кровли с уклоном 0-2,5%) применять:

- рубероиды, армированные тканым (верхний слой) и нетканым (нижний слой) полиэстером и с покровной массой из дистиллированного битума, модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком;

- пленочные материалы из наполненного невулканизированного каучука с разрывной силой при растяжении не менее 20 Н/мм (на толщину в 1 мм) и удлинением при разрыве не менее 150%;

б) на зданиях со сроком службы 30<50 лет применять:

- рубероиды, армированные нетканым полиэстером (верхний слой) и тканым стекловолокном (нижний слой) и покровной массой как из дистиллированного, так и окисленного битума, модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком или атактическим полипропиленом;

- пленочные материалы из наполненного невулканизированного каучука с разрывной силой при растяжении не менее 10Н/мм (на толщину в 1 мм) и удлинением при разрыве не менее 150%;

в) на зданиях со сроком службы менее 30-ти лет применять:

- рубероиды, армированные нетканым полиэстером (верхний слой) тканым стекловолокном или нетканым стекловолокном (нижний слой) и покровной массой, как из дистиллированного, так и окисленного битума, модифицированного атактическим полипропиленом.

2.18в Трехслойные (и более) кровельные ковры необходимо устраивать: из рубероидов (на уклонах 2,5<10%) для верхнего слоя - с разрывной силой при растяжении не менее 300 Н, толщиной битумно-полимерной покровной массы не менее 2 мм, теплостойкостью не ниже 110 °С и гибкостью на закруглении радиусом 15 мм не выше минус 10 °С, и для нижних слоев - соответственно 150 Н, 2 мм, 80 °С и 0 °С; из мастичных битумно-эмульсионных, битумно-полимерных и полимерных материалов (на уклонах 2,5-25%); из комбинации мастичных рулонных материалов (на уклонах 2,5-25%). При этом:

а) на зданиях со сроком службы до 30-ти лет применять:

- рубероиды, армированные, как нетканым полиэстером, так и тканым стекловолокном (верхний слой) и тканым стекловолокном или нетканым стеклополотном (нижний слой) и с покровной массой, как из дистиллированного, так и окисленного битума, модифицированного атактическим полипропиленом;

б) на покрытиях временных зданий и сооружений (со сроком службы до 10-ти лет):

- рубероиды на картонной основе с покровными слоями из окисленного битума, модифицированного полимерами.

2.18г Мастичные кровельные ковры (как битуминозные, так и полимерные) применять на зданиях со сроком службы, который не превышает 30-и лет.

2.18д Кровельные материалы с большим сроком службы по согласованию с проектировщиком и заказчиком допускается применять и на покрытиях зданий с меньшим сроком службы".

Том 1, раздел 2, подраздел "Проектирование кровельных ковров". Подтекст к таблице 4 изложить примечаниями в следующей редакции:

"Примечание 1. Расшифровка условных обозначений материалов кровельного ковра:

О - воздушная прослойка по 2.13;

Г - грунтовочный слой по 2.23;

П1 - вентиляционная подкладка в виде перфорированного (для точечного приклеивания) или без перфорации (для полосового приклеивания) из рубероидов типа Пв(ДХД)-1,0, Пв(ПкЕПк), Пв(ПкХПк) по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

П2 - защитная механическая (разделяющая) подкладка со сплошной укладкой насухо:

геотекстиль с массой (плотностью) материала не менее 200 г/кв.м (для инверсионных систем кровли); стеклоткани конструкционные по ГОСТ 19170-73, стеклоткани электроизоляционные по ГОСТ 19907-83;

П3 - защитная подкладка со сплошной укладкой насухо: из диффузионной пленки; из рулонного звукотеплоизола типа МЗТІ-2РД по ТУ У В.2.7-0092787.002-2000;

1 - наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа К(КзЕПк)-5,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

11 - на основе из тканого полиэстера и с применением дистиллированного битума;

2 - наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа К(КзЕПк)-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

21 - на основе из тканого полиэстера и с применением дистиллированного битума;

3 - наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа К(КзТПк)-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

31 - с применением дистиллированного битума;

4 - наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа К(КзХПк )-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

41 - с применением дистиллированного битума;

5 - наплавляемый рубероид с применением битума высоко модифицированного атактичным полипропиленом типа К(КзЕПк)-5,0 и К(КзЕПк)-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

51 - с применением дистиллированного битума;

6 - наплавляемый рубероид с применением битума высоко модифицированного атактичным полипропиленом типа К(КзТПк )-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

61 - с применением дистиллированного битума;

7 - наплавляемый рубероид с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом типа К(КзЕПк)-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

8 - наплавляемый рубероид с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом типа К(КзТПк )-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

9 - наплавляемый рубероид с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом типа К(КзХПк)-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

10 - рубероид с бронирующей посыпкой на картонной основе марок РКК-420А (ГОСТ 10923-82);

11 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа Пд(ПкЕПк)-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

111 - с применением дистиллированного битума;

112 - на основе тканого полиэстера в комбинации со стекловолокном и применением дистиллированного битума;

12 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа Пд(ПкЕПк)-3,0 и Пд(ДХПк)-3,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

121 - с применением дистиллированного битума;

13 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа Пд(ПкХПк)-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

131 - с применением дистиллированного битума;

14 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа Пд(ДХПк)-3,0 и Пд(ПкТПк)-3,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

141 - с применением дистиллированного битума;

15 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом типа Пд(ДТПк)-3,0 , Пд(ПкЕПк)-3,0 и Пд(ПкХПк)-3,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

16 - подкладочный стеклорубероид марки С-РМ (ГОСТ 15879-70);

17 - подкладочные рубероиды на картонной основе марок РКП-350А, РКП-350Б и РПП-300 (ГОСТ 109923-82, ТУ 21 УССР 443-88);

18 - пленочный материал из синтетической етилен-пропилен-диеновой вулканизированной резины типа ЕПДМ толщиной 1,2-2 мм;

19 - пленочный материал на основе поливинилхлорида толщиной 2 мм;

20 - пленочный материал из наполненного невулканизированного каучука типа "бутит" (ТУ

21 УССР 452-88) толщиной 1,2 мм;

21 - пленочные материалы из наполненного невулканизированного каучука толщиной 1 мм;

22 - клеящая (монтажный адгезив) полимерная мастика типа ВА-2004;

23 - клеящие полимерные мастики: бутилкаучуковая марки БКМ (ТУ 21 УССР 453-88); каучуковые марок КН-2 и КН-3 (ГОСТ 24064-80);

24 - клеящие битумно-полимерные мастики: марки МГБП (ТУ В 20042101.001-95) и типа "еластим", "битеп" (см. приложение 1, том 2);

25 - клеящие битумные мастики: горячая битумная (ГОСТ 2889-80), горячая битумно-резиновая (ГОСТ 15836-79);

26 - кровельная битумно-эмульсионная паста (РСТ УССР 5027-89);

27 - кровельная битумно-эмульсионная мастика (РСТ УССР 5027-89);

28 - кровельная полимерная мастика типа "аерит" (ТУ У В.2.7-00294349.062-2000);

29 - армирующая прокладка из тканого рулонного материала: стеклоткани конструкционные (ГОСТ 19170-73) стеклоткани электроизоляционные (ГОСТІ 9907-83);

30 - армирующая прокладка из нетканого рулонного материала: холст нетканый иглопробивной геотекстильный (ТУ У 00306644-081-96).

Примечание 2. Расшифровка условных обозначений типов кровель:

К-Р1 - рулонные эксплуатируемые;

К-Р2 - рулонные инверсионные (с утеплителем поверх кровельного ковра);

К-Р3 - рулонные с бронирующим защитным слоем;

К-Р4 - рулонные вентилируемые (с локальным закреплением к основанию);

К-Р5 - рулонные невентилируемые (со сплошным закреплением к основанию);

К-Р6 - рулонные с применением клеящих мастик;

К-П1 - пленочные експлуатируемые;

К-П2 - пленочные инверсионные (с утеплителем поверх кровельного ковра);

К-П3 - пленочные с пригрузочной засыпкой;

К-П4 - пленочные с применением клеящих мастик или механического крепления;

К-М1 - мастичные вентилируемые;

К-М2 - мастичные невентилируемые.

Примечание 3. Расшифровка условных обозначений защитных слоев:

А - облицовка эксплуатируемых кровель по 2.25;

В - пригрузочная засыпка по 2.25;

С - бронирующая посыпка по 2.25;

Д - покрасочный защитный слой: краска марки БТ-177 (ГОСТ 5631-79); суспензия алюминиевой пудры ПАП-1, ПАП-2 (ГОСТ 5494-95), в керосине (ОСТ 3801407-86) в соотношении 1:10 по массе и их аналоги;

Е - теплоизоляционный слой из экструзионного пенополистирола (ТУ У В.2.7-00294349.051-98) и его аналоги;

Примечание 4. Расшифровка условных обозначений основания под кровельный ковер:

01 - выровненная поверхность из несущих элементов из бетона и железобетона;

02 - выровненная поверхность монолитных утеплителей из легких бетонов;

03 - поверхность выравнивающих стяжек (монолитных),

04 - поверхность сборных стяжек (самонесущих настилов);

05 - поверхность теплоизоляционного слоя из калиброванных теплоизоляционных плит;

(мк) - механическое крепление".

Том 1, пункт 2.25. Абзацы второй и третий изложить в новой редакции:

"- на неэксплуатируемых кровлях с уклоном от 0 до 2,5%: с бронирующей посыпки толщиной 10 мм из гравия или каменной крошки (ДСТУ Б В.2.7-75-98) с размером зерен 3-10 мм - на рулонных кровлях зданий I и II степеней огнестойкости; из крупнозернистой сланцевой посыпки в составе верхнего слоя кровельного ковра - на рулонных кровлях зданий III, IV и V степеней огнестойкости; из гравия или каменной крошки (ДСТУ Б В.2.7-75-98) с размером зерен 10-40 мм в виде пригрузочной засыпки толщиной 40 мм - на пленочных кровлях зданий всех степеней огнестойкости;

- на неэксплуатируемых кровлях с уклоном от 2,5 до 25%: из крупнозернистой сланцевой посыпки в составе верхнего слоя кровельного ковра - на рулонных кровлях зданий всех степеней огнестойкости; из гравия или каменной крошки (ДСТУ Б В.2.7-75-98) с размером зерен 10-40 мм в виде пригрузочной засыпки толщиной 40 мм - на пленочных (с уклоном 2,5-7,5%) кровлях зданий всех степеней огнестойкости; с бронирующей посыпки толщиной 10мм из гравия или каменной крошки (ДСТУ Б В.2.7-75-98) с размером зерен 3-10 мм - на пленочных и мастичных (с уклоном 2,5-15%) кровлях зданий I и II степеней огнестойкости; из слоя битумной эмульсионной мастики (РСТ УССР 5027-89) с окраской суспензией алюминиевой пудры - на пленочных и мастичных кровлях зданий Ш, IV и V ступеней огнестойкости.

Том 1. Раздел 2. Подраздел "Проектирование кровельных ковров" дополнить пунктом 2.25 а.

"2.25а Использование кровельных материалов совмещенных крыш без протокола испытаний их (по типу и марке) на горючесть и границы распространения огня и заключения государственной санитарно-гигиенической экспертизы не допускается.

Том 1, пункт 3.29. В таблице 6 для типа кровли ПКг6 в графе «Краткая характеристика исходных материалов кровли» дополнить ссылкой на нормативный документ в скобках: "(ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001)".

Том 1, пункт 3.58, примечание. После слов: "Техническими условиями" дополнить ссылкой на нормативный документ: "ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001".

Том 1, приложение 2. Таблицу «Основные типы совмещённого покрытия» изложить в новой редакции:

Том 2, пункт 2.2. В таблице 2 для рубероида с подплавлением покровного слоя битума показатель допустимого уклона покрытия "10 % и более2)'' заменить словами: "независимо от уклона".

Примечание 2 исключить.

Том 2, пункт 2.25. Из примечания исключить слова: "только на покрытиях из железобетонных плит" и дополнить текст словами: "и применении рубероидов с негорючими основами".

Том 2, пункт 3.35, примечание. В первом предложении после ссылки на: "ТУ 21-27-58-84" дополнить ссылкой на: “ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001”.