ЗМІНА № 2 ДБН В.2.6-14-97 "Покриття будинків і споруд", затверджена наказом Держбуду України від 7 травня 2002 року № 87 і введена в дію з 1 липня 2002 року.

!   Дію зміни призупинено згідно наказу Держбуду України №3 від 24.01.03.

# ТЕКСТ ЗМІНИ

Том 1, пункт 1.5, таблиця 1. Вилучити з таблиці пункт 4.

Том 1, пункт 2.5. Таблицю 2 викласти в новій редакції:

| Тип теплоізоляції | Матеріал теплоізоляції | Міцність на стиск, МПа | Об'ємна маса, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Т-1 | Плити теплоізоляційні з пінопласту па основі резольних фенолформальдегідних смол (ГОСТ 20916-87) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги | 0,15-0,2 | 100 |
| Т-2 | Плити пінополістирольні (ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-05761614.033-2000 зі Зміною № 1) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги | 0,1-0,15 | 50-150 |
| Т-3 | Плити пінополістирольні екструзійні (ТУ У В.2.7-00294349.051-98) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги | 0,06-0,1 | 50-150 |
| Т-4 | Плити із пінополіуретану (ТУ У 16457623.002-97) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги | 0,15-0,2 | 50-100 |
| Т-5 | Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному зв'язуючому (ДСТУ Б В.2.7-99-2000) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги | 0,06-0,1 | 150-250 |
| Т-6 | Плити теплоізоляційні мінераловатні спеціального призначення (ТУ У В.2.7-01235001-01-98) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги | 0,06-0,1 | 150-250 |
| Т-7 | Плити перлітофосфогелеві з армуючим покриттям із паперу (ТУ 21 України 512-92) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги | 0,2-0,3 | 200-300 |
| Т-8 | Плити перлітобентонітові теплоізоляційні (ДСТУ Б В.2.7-15-95) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги | 0,06-0,1 | 250-600 |
| Т-9 | Плити деревно-волокнисті (ГОСТ 4598-86), цементно-стружкові (ГОСТ 26816-86) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги | 0,5-1,0 | 200-600 |
| Т-10 | Плити з арболіту (ГОСТ 19222-84) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги | 0,4-0,8 | 200-600 |
| Т-11 | Плити з піноскла | 0,4-0,8 | 125-150 |
| Т-12 | Плити із ніздрюватих бетонів теплоізоляційні (ТУ 234 УССР 386-91) та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги | 0,6-1,2 | 300-600 |
| Т-13 | Плити теплоізоляційні з легких бетонів (ДСТУ Б В.2.7-18-95)та їх вітчизняні і зарубіжні аналоги | 1,0 | 600 |
| Т-14 | Легкі теплоізоляційні бетони монолітної укладки (ДСТУ Б В.2.7-18-95) | 0,5 | 600 |
| Т-15 | Гравій керамзитовий (ДСТБ В.2.7-17-95) | - | 200-400 |

Том 1, розділ 2, підрозділ "Проектування паро- і теплоізоляції". Примітки до таблиці 2 викласти пунктами 2.5 а, 2.5 б, 2.5 в, 2.5 г:

"2.5а При виборі типу теплоізоляції слід керуватися даними про пожежонебезпечні властивості утеплювачів, наведених у технічних умовах на ці матеріали. Використання утеплювачів без протоколів випробувань їх на горючість та межу розповсюдження вогню не допускається.

Застосування утеплювачів без висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи не допускається.

2.5б Міцність на стиск матеріалу теплоізоляцій типу Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5 і Т-6 визначається при 10 %- ій деформації.

2.5в Плити утеплювача в матеріалі теплоізоляції типу Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 і Т-7 для виключення ушкоджень і зволоження рекомендується заздалегідь обклеювати руберойдом;

обов'язкового попереднього обклеювання руберойдом потребують плити утеплювача типу Т-2 (із пінополістиролу) у випадку безпосереднього наклеювання по них покрівельного шару на гарячих мастиках або мастиках, які містять в своєму складі розчинники.

2.5г Безпосереднє укладання покрівельних килимів на поверхню плитних утеплювачів (Т-3, Т-5, Т-б, Т-8) міцністю на стиск меншою 0,1 МПа з привантажувальною засипкою не допускається; приклейку покрівельного килима до утеплювача в цьому випадку слід застосовувати в комбінації з механічним закріпленням".

Том 1. Пункт 2.18 викласти в новій редакції:

"2.18 Проектування покрівельних килимів необхідно здійснювати в ув'язці з довговічністю (строком служби) будівель, похилом покриттів, видом і якістю покрівельних матеріалів, а також в залежності від основи, на яку вони вкладаються і захисних покриттів, які забезпечують надійність їх експлуатації.

З урахуванням цих вимог необхідний конструктивний склад (типи покрівель) в прив'язці до видів покрівель слід призначати згідно з даними таблиці 4 з використанням матеріалів, приведених в примітці 1 до цієї таблиці, та їх вітчизняних і зарубіжних аналогів. Аналоги повинні бути підтверджені відповідними стандартами, ТУ або сертифікатами".

Том 1, розділ 2. Підрозділ "Проектування покрівельних килимів" доповнити пунктами 2.18а, 2.186, 2.18.в, 2.18.г, 2.18д:

"2.18а Одношарові покрівельні килими допускається влаштовувати: із руберойдів (на похилах 2,5% і більше) з розривною силою при розтягуванні не менше 600Н, товщиною бітумно-полімерної покривної маси не менше 4 мм, теплостійкістю не нижче 120 С і гнучкістю на закругленні радіусом 15 мм не вище мінус 20 С; із плівкових полімерних матеріалів (на похилах 0-15%). При цьому:

а) на будівлях зі строком служби 50 і більше років застосовувати:

- руберойди, армовані тканим поліестером і комбінованою сердцевиною із тканого поліестера і скловолокна, і покривною масою із дистильованого бітуму, модифікованого поліолефіном або стирол-бутадієн-стирольним каучуком;

- плівкові матеріали із вулканізованої гуми з розривною силою при розтягуванні не менше 50 Н/мм (на товщину в 1 мм*)) і подовженням при розриві не менше 500%;

б) на будівлях зі строком служби 30<50 років застосовувати:

- руберойди, армовані як тканим, так і нетканим поліестером і покривною масою із дистильованого бітуму, модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком чи атактичним поліпропіленом;

- плівкові матеріали із вулканізованої гуми з розривною силою при розтягуванні не менше 30 Н/мм (на товщину в 1 мм) і подовженням при розриві не менше 300%;

*)  при випробуванні згідно ДСТУ Б В.2.7-83-99

Таблиця 4 - Типи покрівель суміщених дахів

| Види покрівель |  |  | Рулонні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Похил покрівель |  |  | 0<2.5% |  |  |  |  |  | 2.5<7.5% |  |  |  |  | 7.5<15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 15<25% |  |  |  |  |  |
| Типи покрівель |  |  | К-Р1 |  | К-Р2 |  | К-Р3 |  | К-Р4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К-Р5 |  |  |  |  |  |
| Захисні шари |  | 2 шар | А | А | В | В | С | С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 шар | П2 | П2 | Е | Е | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрівельний килим | 3-й шар | рулонний |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 5 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мастиковий |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й шар | рулонний | 112 | 11 | 112 | 11 | 111 | 11 |  | 1 | 21 | 12 | 13 |  | 2 | 31 | 13 | 51 | 51 | 14 | 15 | 15 |  | 3 |  |  | 5 | 6 |
|  |  | мастиковий | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |
|  | 1-й шар | рулонний | 112 | 11 | 111 | 12 | 111 | 12 | 11 | 11 | 121 | 12 | 13 | 21 | 11 | 121 | 13 | 131 | 141 | 14 | 15 | 15 | 11 3 | 12 | 51 | 61 | 14 | 14 |
|  |  | мастиковий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розділяючі (підстиля- ючі) шари |  | 3 шар | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | Г | Г | Г | Г | Г | Г |
|  |  | 2 шар | П3 | П3 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | г | г | Г | Г | Г | Г | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 шар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Основа під покрівлю |  |  | 01-03 |  | 01 |  | 01-04 |  |  |  |  |  |  | 01-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Підстиляючий (клеючий) шар |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  |  | Основа під покрівлю |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 (мк) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділяючий шар |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основа під покрівлю |  |  |  |  |  | 05 (мк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Закінчення таблиці 4

| Види покрівель |  |  | Рулонні |  |  |  |  |  | плівкові |  |  |  |  |  |  |  | мастикові |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Похил покрівель |  |  | >25% |  | 0<10% |  | 10<25% |  | 0<2.5% |  | 2.5<7.5% |  |  |  | 2.5<15% |  | 2.5<7.5% |  | 7.5<15% |  | 15<25% |  |
| Типи покрівель |  |  | К-Р5 |  | К-Р6 |  |  |  | К-П1 |  | К-П2 |  | К-П3 |  | К-П4 |  | К-Ml |  |  |  | К-М2 |  |
| Захисні шари |  | 2 шар | - | - | - | - | - | - | А | А | В | В | В | В | - | D | D | С | D | С | D | D |
|  |  | 1 шар | - | - | - | - | - | - | П2 | П2 | Е | Е | П2 | П2 | - | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 |
| Покрівельний килим | 3-й шар | рулонний |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мастиковий |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 27 | 28 |  |  |  |  |
|  | 2-й шар | рулонний |  |  |  | 4 | 9 | 10 | 18 | 21 |  | 21 |  |  |  | 20 | 29 | 29 |  |  |  |  |
|  |  | мастиковий |  |  |  | - | - | 26 | - | 23 |  | 23 |  |  |  | 23 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 |
|  | 1-й шар | рулонний | 11 | 21 | 41 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 19 | 18 | 21 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 |
|  |  | мастиковий | - | - | - | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 |
| Розділяючі (підстиля- ючі) шари |  | 3 шар | Г | Г | Г | Г | Г | Г | П2 | П2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г | Г | П1 | П1 | ПІ | П1 | Г | Г |
|  |  | 2 шар | - | - | - | - | - | - | П3 | П3 | П2 | П2 | П2 | П2 | - | - | Г | Г | Г | Г | - | - |
|  |  | 1 шар | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Основа під покрівлю |  |  | 01 (04мк) |  | 01-03 |  |  |  | 01-03 |  | 01-05 |  |  |  | 01-03 |  | 01-04 |  |  |  | 01-03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розділяючий шар |  |  |  | П2 | П2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основа під покрівлю |  |  |  | 05 (мк) |  |  |  |  |  |  |  |

в) на будівлях зі строком дії менше 30 років застосовувати:

- руберойди, армовані нетканим поліестером чи тканим скловолокном і покривною масою із дистильованого чи окисленого бітуму, модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком чи атактичним поліпропіленом;

- плівкові матеріали на основі полівінілхлориду з розривною силою при розтягуванні не менше 20 Н/мм (на товщину в 1 мм) і подовженням при розриві не менше 150%.

2.18б Двошарові покрівельні килими допускається влаштовувати: із руберойдів (на похилих від 0 до 25%) для верхнього шару - з розривною силою при розтягуванні не менше 500 Н, товщиною бітумно-полімерної покривної маси не менше 3 мм, теплостійкістю не нижче 110 °С і гнучкістю на закругленні радіусом 15 мм не вище мінус 15 С і для нижнього шару - відповідно 300 Н, 2 мм, 100 °С і мінус 10 С; із плівкових полімерних матеріалів (на похилах 0-15%). При цьому:

а) на будівлях зі строком служби 50 років і більше (в тому числі експлуатовані покрівлі з похилом 0-2,5%) застосовувати:

- руберойди, армовані тканим (верхній шар) і нетканим (нижній шар) поліестером і з покривною масою із дистильованого бітуму, модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком;

- плівкові матеріали із наповненого невулканізованого каучуку з розривною силою при розтягуванні не менше 20 Н/мм (на товщину в 1 мм) і подовженням при розриві не менше 150%;

б) на будівлях зі строком служби 30<50 років застосовувати:

- руберойди, армовані нетканим поліестером (верхній шар) і тканим скловолокном (нижній шар) і покривною масою, як із дистильованого, так і окисленого бітуму, модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком чи атактичним поліпропіленом;

- плівкові матеріали із наповненого невулканізованого каучуку з розривною силою при розтягуванні не менше 10Н/мм (на товщину в 1 мм) і подовженням при розриві не менше 150%;

в) на будівлях зі строком служби менше 30-ти років застосовувати:

- руберойди, армовані нетканим поліестером (верхній шар), тканим скловолокном чи нетканим скловолокном (нижній шар) і покривною масою, як із дистильованого, так і окисленого бітуму, модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком чи атактичним поліпропіленом.

2.18в Тришарові (і більше) покрівельні килими необхідно влаштовувати: із руберойдів (на похилах 2,5<10%) для верхнього шару - з розривною силою при розтягуванні не менше 300 Н, товщиною бітумно-полімерної покривної маси не менше 2 мм , теплостійкістю не нижче 110 С і гнучкістю на закругленні радіусом 15 мм не вище мінус 10 °С, і для нижніх шарів - відповідно 150 Н, 2 мм, 80 С і 0 С; із мастикових бітумно-емульсійних, бітумно-полімерних і полімерних матеріалів (на похилах 2,5-25%); із комбінації мастикових рулонних матеріалів (на похилах 2,5-25%). При цьому:

а) на будівлях зі строком служби до 30-ти років застосовувати:

- руберойди, армовані, як нетканим поліестером, так і тканим скловолокном (верхній шар) і тканим скловолокном чи нетканим склополотном (нижній шар) і з покривною масою, як із дистильованого, так і окисленого бітуму, модифікованого атактичним поліпропіленом;

б) на покриттях тимчасових будівель і споруд (зі строком служби до 10-ти років):

- руберойди на картонній основі з покривними шарами із окисленого бітуму, модифікованого полімерами.

2.18г Мастикові покрівельні килими (як бітумінозні, так і полімерні) слід призначати на будівлях зі строком служби, що не перевищує 30-и років.

2.18д Покрівельні матеріали з більшим строком служби за погодженням з проектувальником і замовником допускається застосовувати і на покриттях будівель з меншим строком служби.

Том 1, розділ 2, підрозділ "Проектування покрівельних килимів". Підтекст до таблиці 4 викласти примітками в такій редакції:

"Примітка 1. Розшифрування умовних позначень матеріалів покрівельного килиму:

0 - повітряний прошарок за 2.13;

Г - ґрунтувальний шар за 2.23;

П1 - вентиляційна підкладка у вигляді перфорованого (для крапкового приклеювання) або без перфорації (для смугового приклеювання) із руберойдів типу Пв(ДХД)-1,0, Пв(ПкЕПк), Пв(ПкХПк) за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

П2 - захисна, механічна (розділяюча) підкладка із суцільною укладкою насухо:

геотекстиль з масою (густиною) матеріалу не менше 200 г/кв.м (для інверсійних систем покрівлі); склотканини конструкційні за ГОСТ 19170-73; склотканини електроізоляційні за ГОСТ 19907-83;

П3 - захисна підкладка із суцільною укладкою насухо: із дифузійної плівки; із сувійного звукотеплоізолу типу МЗТІ-2РД за ТУ У В 2.7-0092787.002-2000;

1 - руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу К(КзЕПк) -5,0 за ТУ У В.2 7-00292787.001-98;

11 - на основі із тканого поліестеру із застосуванням дистильованого бітуму;

2 - руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу К(КзЕПк)-4,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

21 - на основі із тканого поліестеру із застосуванням дистильованого бітуму;

3 - руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу К(КзТПк)-4,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

31 - із застосуванням дистильованого бітуму;

4 - руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу К(КзХПк)-4,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

41 - із застосуванням дистильованого бітуму;

5 - руберойд, що наплавляється, з застосуванням бітуму високо модифікованого атактичним полипропіленом типу К(КзЕПк)-5,0 і К(КзЕПк)-4,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

51 - із застосуванням дистильованого бітуму;

6 - руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму високо модифікованого атактичним полипропіленом типу К(КзТПк)-4,0 і К(КзХПк)-4,0 за ТУУ В.2.7-00292787.001-98;

61 - із застосуванням дистильованого бітуму;

7 - руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму середньо модифікованого атактичним полипропіленом типу К(КзЕПк)-4,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

8 - руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму середньо модифікованого атактичним полипропіленом типу К(КзТПк )-4,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

9 - руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму середньо модифікованого атактичним полипропіленом типу К(КзХПк)-4,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

10 - руберойд з бронюючою посипкою на картонній основі марки РКК 420А (ГОСТ 10923-82);

11 - підкладковий руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу Пд(ПкЕПк)-4,0 за ТУ У В.2 7-00292787.001-98;

111 - із застосуванням дистильованого бітуму;

112 - на основі тканого поліестеру в комбінації зі скловолокном і застосуванням дистильованого бітуму;

12 - підкладковий руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу Пд(ПкЕПк)-3,0 і Пд(ДХПк)-3,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

121 - із застосуванням дистильованого бітуму;

13 - підкладковий руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу Пд(ПкХПк)-4,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

131 - із застосуванням дистильованого бітуму;

14 - підкладковий руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму модифікованого стирол-бутадієн-стирольним каучуком типу Пд(ДХПк)-3,0 і Пд(ПкТПк)-3,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

141 - із застосуванням дистильованого бітуму;

15 - підкладковий руберойд, що наплавляється, із застосуванням бітуму середньо модифікованого атактичним полипропіленом типу Пд(ДТПк)-3,0, Пд(ПкЕПк)-3,0 і Пд(ПкХПк)-3,0 за ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

16 - підкладковий склоруберойд марки С-РМ (ГОСТ 15879-70);

17 - підкладкові руберойди на картонній основі марок РКП-350А, РКП-350Б і РПП-300 (ГОСТ 10923-82, ТУ 21 УССР 443-88);

18 - плівковий матеріал із синтетичної етилен-пропілен-дієнової вулканізованої гуми типу ЕПДМ товщиною 1,2-2 мм;

19 - плівковий матеріал на основі полівінілхлориду товщиною 2 мм;

20 - плівковий матеріал із наповненого невулканізованого каучуку типу "бутіт" (ТУ 21 УССР 452-88) товщиною 1,2 мм;

21 - плівкові матеріали із наповненого невулканізованого каучуку товщиною 1 мм;

22 - клеюча (монтажний адгезив) полімерна мастика типу ВА-2004;

23 - клеючі полімерні мастики: бутилкаучукова марки БКМ (ТУ 21 УРСР 453-88), каучукові марок КН-2 і КН-3 (ГОСТ 24064-80);

24 - клеючі бітумно-полімерні мастики: марки МГБП (ТУ У 20042101.001-95) і типу "еластим", "бітеп" (див додаток 1, том 2);

25 - клеючі бітумні мастики: гаряча бітумна (ГОСТ 2889-80), гаряча бітумно-гумова (ГОСТ 15836-79);

26 - покрівельна бітумно-емульсійна паста (РСТ УССР 5027-89);062-2000);

27 - покрівельна бітумно-емульсійна мастика (РСТ УССР 5027-89);

28 - покрівельна полімерна мастика типу "аеріт" (ТУ У В.2.7-00294349.

29 - армувальна прокладка із тканого рулонного матеріалу: склотканини конструкційні (ГОСТ 19170-73); склотканини електроізоляційні (ГОСТ 19907-83);

30 - армувальна прокладка із нетканого рулонного матеріалу: полотно неткане голкопробивне геотекстильне (ТУ У 00306644-081-96).

Примітка 2. Розшифрування умовних позначень типів покрівель:

К-Р1 - рулонні експлуатовані;

К-Р2 - рулонні інверсійні (з утеплювачем поверху покрівельного килиму);

К-Р3 - рулонні з бронюючим захисним шаром;

К-Р4 - рулонні вентильовані (з локальним закріпленням до основи);

К-Р5 - рулонні не вентильовані (із суцільним закріпленням до основи);

К-Р6 - рулонні із застосуванням клеючих мастик;

К-П1 - плівкові експлуатовані;

К-П2 - плівкові інверсійні (з утеплювачем поверху покрівельного килиму);

К-П3 - плівкові з привантажувальною засипкою;

К-П4 - плівкові із застосуванням клеючих мастик чи механічного кріплення;

К-М1 - мастикові вентильовані;

К-М2 - мастикові невентильовані.

Примітка 3. Розшифровування умовних позначень захисних шарів:

А - облицювання експлуатованих покрівель за 2.25;

В - привантажувальна засипка за 2.25;

С - бронююча посипка за 2.25;

Д - пофарбувальний захисний шар: фарба марки БТ-177 (ГОСТ 5631-79), суспензія алюмінієвої пудри ПАП-1, ПАП-2 (ГОСТ 5494-95) в гасі (ОСТ 3801407-86) у співвідношенні за масою 1:10 та їх аналоги;

Е - теплоізоляційний шар із екструзійного пінополістиролу (ТУ У В.2.7-00294349.051-98) та його аналоги.

Примітка 4. Розшифровування умовних позначень основи під покрівельний килим:

01 - вирівняна поверхня несучих елементів із бетону і залізобетону;

02 - вирівняна поверхня монолітних утеплювачів із легких бетонів;

03 - поверхня вирівнюючих стяжок (монолітних),

04 - поверхня збірних стяжок (самонесучих настилів);

05 - поверхня теплоізоляційного шару із каліброваних теплоізоляційних плит;

(мк) - механічне кріплення".

Том 1, пункт 2.25. Абзаци другий і третій викласти в новій редакції:

"- на неексплуатованих покрівлях з похилом від 0 до 2,5%: з бронюючої посипки завтовшки       10 мм із гравію або кам'яного дрібняка (ДСТУ Б В.2.7-75-98) з розміром зерен 3-10 мм - на рулонних покрівлях будинків І і II ступенів вогнестійкості; із крупнозернистої сланцевої посипки у складі верхнього шару покрівельного килима - на рулонних покрівлях будинків III, IV і V ступенів вогнестійкості; із гравію або кам'яного дрібняка (ДСТУ Б.В.2.7-75-98) з розміром зерен 10-40 мм у вигляді привантажувальної засипки товщиною 40 мм на плівкових покрівлях будинків всіх ступенів вогнестійкості;

- на не експлуатованих покрівлях з похилом від 2,5% до 25%: із крупнозернистої сланцевої посипки в складі верхнього шару покрівельного килима - на рулонних покрівлях будинків всіх ступенів вогнестійкості; із гравію або кам'яного дрібняка (ДСТУ Б В.2.7-75-98) з розміром зерен 10-40 мм у вигляді привантажувальної засипки завтовшки 40 мм - на плівкових (з похилом 2,5-7,5%) покрівлях будинків всіх   ступенів вогнестійкості; з бронюючої посипки завтовшки 10 мм з гравію або кам'яного дрібняка (ДСТУ Б.В.2.7-75-98) з розміром зерен 3-10 мм - на плівкових і мастикових (з похилом 2,5-15%) покрівлях будинків І і II ступенів вогнестійкості; із шару бітумної емульсійної мастики (РСТ УССР 5027-89) з пофарбуванням суспензією алюмінієвої пудри на плівкових і мастикових покрівлях будинків ІІІ, IV і V ступенів вогнестійкості".

Том 1, розділ 2. Підрозділ "Проектування покрівельних килимів" доповнити пунктом 2.2 5 а.

"2.25а Використання покрівельних матеріалів суміщених дахів без протоколу випробувань їх (по типу та марці) на горючість та межу розповсюдження вогню і висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи не допускається".

Том 1, пункт 3.29. В таблиці 6 для типу покрівлі ПКг6 у графі «Коротка характеристика вихідних матеріалів покрівлі» доповнити посиланням на нормативний документ в дужках:.

"(ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001)".

Том 1, пункт 3.58. Примітка. Після слів: "Технічними умовами" доповнити посиланням на нормативний документ: "ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001".

Том 1, додаток 2. Таблицю «Основні типи суміщеного покриття» викласти в новій редакції:

ОСНОВНІ ТИПИ СУМІЩЕНОГО ПОКРИТТЯ

Том 2, пункт 2.2. В таблиці 2 для руберойду з підправленням покривного шару бітуму показник допустимого похилу покриття: “10% і більше2) ” замінити словами: "незалежно від похилу";

Примітку 2 вилучити.

Том 2, пункт 2.25. З примітки вилучити слова: "тільки на покриттях із залізобетонних плит"; доповнити текст словами: "та застосуванні руберойдів з негорючими основами".

Том 2, пункт 3.35, примітка. У першому реченні після посилання на: "ТУ 21-27-58-84" доповнити посиланням на: "ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001".

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Том 1, пункт 1.5, таблица 1.  Исключить из таблицы пункт 4.

Том 1, пункт 2.5.  Таблицу  2 изложить в новой редакции:

| Тип теплоизо-ляции | ## Материал теплоизоляции | Прочность на сжатие, МПа | Объёмная масса, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Т-1 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолформальдегидных смол (ГОСТ 20916-87) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,15-0,2 | 100 |
| Т-2 | Плиты пенополистирольные (ДСТУ Б В.2.7-8-94, ТУ У В.2.7-05761614.033-2000 с Изменением № 1) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,1-0,15 | 50-150 |
| Т-3 | Плиты пенополистирольные экструзионные (ТУ У В.2.7-00294349.051-98) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,06-0,1 | 50-150 |
| Т-4 | Плиты из пенополиуретана (ТУ У 16457623.002-97) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,15-0,2 | 50-100 |
| Т-5 | Плиты минераловатные повышенной жёсткости на синтетическом связующем (ДСТУ Б В.2.7-99-2000) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,06-0,1 | 150-250 |
| Т-6 | Плиты теплоизоляционные минераловатные специального назначения (ТУ У В.2.7-01235001-01-98) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,06-0,1 | 150-250 |
| Т-7 | Плиты перлитофосфогелевые с армирующим покрытием из бумаги (ТУ 21 України 512-92) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,2-0,3 | 200-300 |
| Т-8 | Плиты перлитобентонитовые теплоизоляционные (ДСТУ Б В.2.7-15-95) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,06-0,1 | 250-600 |
| Т-9 | Плиты древесно-волокнистые (ГОСТ 4598-86), цементно-стружечные (ГОСТ 26816-86) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,5-1,0 | 200-600 |
| Т-10 | Плиты из арболита (ГОСТ 19222-84) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,4-0,8 | 200-600 |
| Т-11 | Плиты из пеностекла | 0,4-0,8 | 125-150 |
| Т-12 | Плиты из ячеистых бетонов теплоизоляционные (ТУ 234 УССР 386-91) и их отечественные и зарубежные аналоги | 0,6-1,2 | 300-600 |
| Т-13 | Плиты теплоизоляционные из лёгких бетонов (ДСТУ Б В.2.7-18-95) и их отечественные и зарубежные аналоги | 1,0 | 600 |
| Т-14 | Лёгкие теплоизоляционные бетоны монолитной укладки (ДСТУ Б В.2.7-18-95) | 0,5 | 600 |
| ### Т-15 | Гравий керамзитовый (ДСТУ Б В.2.7-17-95) | - | 200-400 |

Том 1, раздел 2, подраздел "Проектирование паро- и теплоизоляции". Примечания к таблице 2 изложить пунктами 2.5 а, 25б, 2.5 в, 2.5г:

"2.5а При выборе типа теплоизоляции следует руководствоваться данными о пожароопасных свойствах утеплителей, приведенных в технических условиях на эти материалы. Использование утеплителей без протоколов испытаний их на горючесть и границы распространения огня не допускается.

Применение утеплителей без заключений государственной санитарно-гигиенической экспертизы не допускается.

2.5б Прочность на сжатие материала теплоизоляции типа Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5 и Т-6 определяется при 10% - ной деформации.

2.5в Плиты утеплителя материалов теплоизоляции типа Т-1, Т-2, Т-3, Т-4 и Т-7 для исключения повреждений и увлажнения рекомендуется заблаговременно обклеивать рубероидом; обязательной предварительной обклейке рубероидом требуют плиты утеплителя типа Т-2 (из пенополистирола) в случае непосредственного наклеивании по ним кровельного слоя на горячих мастиках или мастиках, которые содержат в своем составе растворители.

2.5г Непосредственная укладка кровельных ковров на поверхность плитных утеплителей (Т-3, Т-5, Т-6, Т-8) прочностью на сжатие менее 0,1 МПа с пригрузочной засыпкой не допускается; приклейку кровельного ковра к утеплителю в этом случае следует применять в комбинации с механическим закреплением".

Том 1. Пункт 2.18 изложить в новой редакции.

"2.18 Проектирование кровельных ковров необходимо осуществлять в увязке с долговечностью (сроком службы) зданий, уклоном покрытий, видом и качеством кровельных материалов, а также в зависимости от основы, на которую они укладываются и защитных покрытий, которые обеспечивают надежность их эксплуатации.

С учетом этих требований необходимый конструктивный состав (типы кровель) в привязке к видам кровель следует назначать в соответствии с данными таблицы 4 с использованием материалов, приведенных в примечании 1 к этой таблице, и их отечественных и зарубежных аналогов. Аналоги должны быть подтверждены соответствующими стандартами, ТУ или сертификатами.

Том 1. Раздел 2. Подраздел "Проектирование кровельных ковров" дополнить пунктами 2.18а, 2.18б. 2.18в, 2.18г, 2.18д:

"2.18а Однослойные кровельные ковры допускается устраивать: из рубероидов (на уклонах 2,5% и более) с разрывной силой при растяжении не менее 600Н, толщиной битумно-полимерной покровной массы не менее 4 мм, теплостойкостью не ниже 120 °С и гибкостью на закруглении радиусом 15 мм не выше минус 20 °С; из пленочных полимерных материалов (на уклонах 0-15%). При этом:

а) на зданиях со сроком службы 50 лет и более применять:

- рубероиды, армированные тканым полиэстером и комбинированной сердцевиной из тканого полиэстера и стекловолокна и покровной массой из дистиллированного битума, модифицированного полиолефином или, стирол-бутадиен-стирольным каучуком;

- пленочные материалы из вулканизированной резины с разрывной силой при растяжении не менее 50 Н/мм (на толщину в 1 мм *)) и удлинением при разрыве не менее 500%,

- б) на зданиях со сроком службы 30<50 лет применять:

- рубероиды, армированные как тканым, так и нетканым полиэстером и покровной массой из дистиллированного битума, модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком или атактическим полипропиленом;

_____________________________________________

*) при испытании согласно ДСТУ Б В.2.7-83-99

Таблица 4 – Типы кровель совмещенных крыш

| Виды кровель |  |  | рулонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уклон кровель |  |  | 02.5% |  |  |  |  |  | 2.57.5% |  |  |  |  | 7. 515% |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 25% |  |  |  |  |  |
| Типы кровель |  |  | К-Р1 |  | К-Р2 |  | К-Р3 |  | К-Р4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К-Р5 |  |  |  |  |  |
| Защитные слои |  | 2 слой | А | А | В | В | С | С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 слой | П2 | П2 | Е | Е | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кровельный ковер | 3-й слой | рулонный |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 5 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мастичный |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-й слой | рулонный | 112 | 11 | 112 | 11 | 111 | 11 |  | 1 | 21 | 12 | 13 |  | 2 | 31 | 13 | 51 | 51 | 14 | 15 | 15 |  | 3 |  |  | 5 | 6 |
|  |  | мастичный | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |
|  | 1-й слой | рулонный | 111 | 11 | 111 | 12 | 111 | 12 | 11 | 11 | 121 | 12 | 13 | 21 | 11 | 121 | 13 | 131 | 141 | 14 | 15 | 15 | 31 | 12 | 51 | 61 | 14 | 14 |
|  |  | мастичный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разделяю-щие (под-стилающие)слои |  | 3 слой | П2 | П2 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | П1 | Г | Г | Г | Г | Г | Г |
|  |  | 2 слой | П3 | П3 | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Г | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 слой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Основание под кровлю |  |  | 01-03 |  | 01 |  | 01-04 |  |  |  |  |  |  | 01-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подстилающий (клеющий) слой |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  |  | Основание под кровлю |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 (мк) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разделяющий слой |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание под кровлю |  |  |  |  |  | 05 (мк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 4

| Виды кровель |  |  | рулонные |  |  |  |  |  | пленочные |  |  |  |  |  |  |  | мастичные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уклон кровель |  |  | >25% |  | 0<10% |  | 10<25% |  | 0<2.5% |  | 2.5<7.5% |  |  |  | 2.5<15% |  | 2,5<7,5% |  | 7,5<15% |  | 15<25% |  |
| Типы кровель |  |  | К-Р5 |  | К-Р6 |  |  |  | К-П1 |  | К-П2 |  | К-ПЗ |  | К-П4 |  | К-Ml |  |  |  | K-М2 |  |
| Защитные слои |  | 2 слой | - | - | - | - | - | - | А | А | В | В | В | В | - | D | D | С | D | С | D | D |
|  |  | 1 слой | - | - | - | - | - | - | П2 | П2 | Е | Е | П2 | П2 | - | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 |
| Кровельный ковер | 1-й слой | рулонный |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мастичный |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 27 | 28 |  |  |  |  |
|  | 2-й слои | рулонный |  |  |  | 4 | 9 | 10 | 18 | 21 |  | 21 |  |  |  | 20 | 29 | 29 |  |  |  |  |
|  |  | мастичный |  |  |  | - | - | 26 | - | 23 |  | 23 |  |  |  | 23 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 |
|  | 1-й слои | рулонный | 11 | 21 | 41 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 19 | 18 | 21 | 30 | 30 | З0 | 29 | 30 | 29 |
|  |  | мастичный | - | - | - | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 22 | 23 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 |
| Разделяю- щие (под-стилающие) слои |  | 3 слой | Г | Г | Г | Г | Г | Г | П2 | П2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г | Г | П1 | П1 | ПІ | П1 | Г | Г |
|  |  | 2 слой | - | - | - | - | - | - | П3 | П3 | П2 | П2 | П2 | П2 | - | - | Г | Г | Г | Г | - | - |
|  |  | 1 слой | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Основание под кровлю |  |  | 01 (04мк) |  | 01-03 |  |  |  | 01-03 |  | 01-05 |  |  |  | 01-03 |  | 01-04 |  |  |  | 01-03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разделяющий слой |  |  |  | П2 | П2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основание под кровлю |  |  |  | 0,5 (мк) |  |  |  |  |  |  |  |

- пленочные материалы из вулканизированной резины с разрывной силой при растяжении не менее 30 Н/мм (на толщину в 1 мм) и удлинением при разрыве не менее 300%;

в) на зданиях со сроком службы менее 30 лет применять:

- рубероиды, армированные нетканым полиэстером или тканым стекловолокном и покровной массой из дистиллированного или окисленного битума, модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком или атактическим полипропиленом;

- пленочные материалы на основе поливинилхлорида с разрывной силой при растяжении не менее 20 Н/мм (на толщину в 1 мм) и удлинением при разрыве не менее 150%.

2.18б  Двухслойные кровельные ковры допускается устраивать: из рубероидов. (на уклонах от 0 до 25%) для верхнего слоя - с разрывной силой при растяжении не менее 500Н, толщиной битумно-полимерной покровной массы не менее 3 мм, теплостойкостью не ниже 110 °С и гибкостью на закруглении радиусом 15 мм не выше минус 15 °С и для нижнего слоя - соответственно 300 Н, 2 мм, 100 оС и минус 10 °С, из пленочных полимерных материалов (на уклонах 0-15%). При этом:

а) на зданиях со сроком службы 50 лет и более (в том числе эксплуатируемые кровли с уклоном 0-2,5%) применять:

- рубероиды, армированные тканым (верхний слой) и нетканым (нижний слой) полиэстером и с покровной массой из дистиллированного битума, модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком;

- пленочные материалы из наполненного невулканизированного каучука с разрывной силой при растяжении не менее 20 Н/мм (на толщину в 1 мм) и удлинением при разрыве не менее 150%;

б) на зданиях со сроком службы 30<50 лет применять:

- рубероиды, армированные нетканым полиэстером (верхний слой) и тканым стекловолокном (нижний слой) и покровной массой как из дистиллированного, так и окисленного битума, модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком или атактическим полипропиленом;

- пленочные материалы из наполненного невулканизированного каучука с разрывной силой при растяжении не менее 10Н/мм (на толщину в 1 мм) и удлинением при разрыве не менее 150%;

в) на зданиях со сроком службы менее 30-ти лет применять:

- рубероиды, армированные нетканым полиэстером (верхний слой) тканым стекловолокном или нетканым стекловолокном (нижний слой) и покровной массой, как из дистиллированного, так и окисленного битума, модифицированного атактическим полипропиленом.

2.18в Трехслойные (и более) кровельные ковры необходимо устраивать: из рубероидов (на уклонах 2,5<10%) для верхнего слоя - с разрывной силой при растяжении не менее 300 Н, толщиной битумно-полимерной покровной массы не менее 2 мм, теплостойкостью не ниже 110 °С и гибкостью на закруглении радиусом 15 мм не выше минус 10 °С, и для нижних слоев - соответственно 150 Н, 2 мм, 80 °С и 0 °С; из мастичных битумно-эмульсионных, битумно-полимерных и полимерных материалов (на уклонах 2,5-25%); из комбинации мастичных рулонных материалов (на уклонах 2,5-25%). При этом:

а) на зданиях со сроком службы до 30-ти лет применять:

- рубероиды, армированные, как нетканым полиэстером, так и тканым стекловолокном (верхний слой) и тканым стекловолокном или нетканым стеклополотном (нижний слой) и с покровной массой, как из дистиллированного, так и окисленного битума, модифицированного атактическим полипропиленом;

б) на покрытиях временных зданий и сооружений (со сроком службы до 10-ти лет):

- рубероиды на картонной основе с покровными слоями из окисленного битума, модифицированного полимерами.

2.18г Мастичные кровельные ковры (как битуминозные, так и полимерные) применять на зданиях со сроком службы, который не превышает 30-и лет.

2.18д Кровельные материалы с большим сроком службы по согласованию с проектировщиком и заказчиком допускается применять и на покрытиях зданий с меньшим сроком службы".

Том 1, раздел 2, подраздел "Проектирование кровельных ковров". Подтекст к таблице 4 изложить примечаниями в следующей редакции:

"Примечание 1. Расшифровка условных обозначений материалов кровельного ковра:

О - воздушная прослойка по 2.13;

Г - грунтовочный слой по 2.23;

П1 - вентиляционная подкладка в виде перфорированного (для точечного приклеивания) или без перфорации (для полосового приклеивания) из рубероидов типа Пв(ДХД)-1,0, Пв(ПкЕПк), Пв(ПкХПк) по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

П2 - защитная механическая (разделяющая) подкладка со сплошной укладкой насухо:

геотекстиль с массой (плотностью) материала не менее 200 г/кв.м (для инверсионных систем кровли); стеклоткани конструкционные по ГОСТ 19170-73, стеклоткани электроизоляционные по ГОСТ 19907-83;

П3 - защитная подкладка со сплошной укладкой насухо: из диффузионной пленки; из рулонного звукотеплоизола типа МЗТІ-2РД по ТУ У В.2.7-0092787.002-2000;

1 - наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа К(КзЕПк)-5,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

11 - на основе из тканого полиэстера и с применением дистиллированного битума;

2 - наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа К(КзЕПк)-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

21 - на основе из тканого полиэстера и с применением дистиллированного битума;

3 - наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа К(КзТПк)-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

31 - с применением дистиллированного битума;

4 - наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа К(КзХПк )-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

41 - с применением дистиллированного битума;

5 - наплавляемый рубероид с применением битума высоко модифицированного атактичным полипропиленом типа К(КзЕПк)-5,0 и К(КзЕПк)-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

51 - с применением дистиллированного битума;

6 - наплавляемый рубероид с применением битума высоко модифицированного атактичным полипропиленом типа К(КзТПк )-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

61 - с применением дистиллированного битума;

7 - наплавляемый рубероид с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом типа К(КзЕПк)-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

8 - наплавляемый рубероид с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом типа К(КзТПк )-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

9 - наплавляемый рубероид с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом типа К(КзХПк)-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

10 - рубероид с бронирующей посыпкой на картонной основе марок РКК-420А (ГОСТ 10923-82);

11 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа Пд(ПкЕПк)-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

111 - с применением дистиллированного битума;

112 - на основе тканого полиэстера в комбинации со стекловолокном и применением дистиллированного битума;

12 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа Пд(ПкЕПк)-3,0 и Пд(ДХПк)-3,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

121 - с применением дистиллированного битума;

13 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа Пд(ПкХПк)-4,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

131 - с применением дистиллированного битума;

14 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума модифицированного стирол-бутадиен-стирольным каучуком типа Пд(ДХПк)-3,0 и Пд(ПкТПк)-3,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

141 - с применением дистиллированного битума;

15 - подкладочный наплавляемый рубероид с применением битума средне модифицированного атактичным полипропиленом типа Пд(ДТПк)-3,0 , Пд(ПкЕПк)-3,0 и Пд(ПкХПк)-3,0 по ТУ У В.2.7-00292787.001-98;

16 - подкладочный стеклорубероид марки С-РМ (ГОСТ 15879-70);

17 - подкладочные рубероиды на картонной основе марок РКП-350А, РКП-350Б и РПП-300 (ГОСТ 109923-82, ТУ 21 УССР 443-88);

18 - пленочный материал из синтетической етилен-пропилен-диеновой вулканизированной резины типа ЕПДМ толщиной 1,2-2 мм;

19 - пленочный материал на основе поливинилхлорида толщиной 2 мм;

20 - пленочный материал из наполненного невулканизированного каучука типа "бутит" (ТУ

21 УССР 452-88) толщиной 1,2 мм;

21 - пленочные материалы из наполненного невулканизированного каучука толщиной 1 мм;

22 - клеящая (монтажный адгезив) полимерная мастика типа ВА-2004;

23 - клеящие полимерные мастики: бутилкаучуковая марки БКМ (ТУ 21 УССР 453-88); каучуковые марок КН-2 и КН-3 (ГОСТ 24064-80);

24 - клеящие битумно-полимерные мастики: марки МГБП (ТУ В 20042101.001-95) и типа "еластим", "битеп" (см. приложение 1, том 2);

25 - клеящие битумные мастики: горячая битумная (ГОСТ 2889-80), горячая битумно-резиновая (ГОСТ 15836-79);

26 - кровельная битумно-эмульсионная паста (РСТ УССР 5027-89);

27 - кровельная битумно-эмульсионная мастика (РСТ УССР 5027-89);

28 - кровельная полимерная мастика типа "аерит" (ТУ У В.2.7-00294349.062-2000);

29 - армирующая прокладка из тканого рулонного материала: стеклоткани конструкционные (ГОСТ 19170-73) стеклоткани электроизоляционные (ГОСТІ 9907-83);

30 - армирующая прокладка из нетканого рулонного материала: холст нетканый иглопробивной геотекстильный (ТУ У 00306644-081-96).

Примечание 2. Расшифровка условных обозначений типов кровель:

К-Р1 - рулонные эксплуатируемые;

К-Р2 - рулонные инверсионные (с утеплителем поверх кровельного ковра);

К-Р3 - рулонные с бронирующим защитным слоем;

К-Р4 - рулонные вентилируемые (с локальным закреплением к основанию);

К-Р5 - рулонные невентилируемые (со сплошным закреплением к основанию);

К-Р6 - рулонные с применением клеящих мастик;

К-П1 - пленочные експлуатируемые;

К-П2 - пленочные инверсионные (с утеплителем поверх кровельного ковра);

К-П3 - пленочные с пригрузочной засыпкой;

К-П4 - пленочные с применением клеящих мастик или механического крепления;

К-М1 - мастичные вентилируемые;

К-М2 - мастичные невентилируемые.

Примечание 3. Расшифровка условных обозначений защитных слоев:

А - облицовка эксплуатируемых кровель по 2.25;

В - пригрузочная засыпка по 2.25;

С - бронирующая посыпка по 2.25;

Д - покрасочный защитный слой: краска марки БТ-177 (ГОСТ 5631-79); суспензия алюминиевой пудры ПАП-1, ПАП-2 (ГОСТ 5494-95), в керосине (ОСТ 3801407-86) в соотношении 1:10 по массе и их аналоги;

Е - теплоизоляционный слой из экструзионного пенополистирола (ТУ У В.2.7-00294349.051-98) и его аналоги;

Примечание 4. Расшифровка условных обозначений основания под кровельный ковер:

01 - выровненная поверхность из несущих элементов из бетона и железобетона;

02 - выровненная поверхность монолитных утеплителей из легких бетонов;

03 - поверхность выравнивающих стяжек (монолитных),

04 - поверхность сборных стяжек (самонесущих настилов);

05 - поверхность теплоизоляционного слоя из калиброванных теплоизоляционных плит;

(мк) - механическое крепление".

Том 1, пункт 2.25. Абзацы второй и третий изложить в новой редакции:

"- на неэксплуатируемых кровлях с уклоном от 0 до 2,5%: с бронирующей посыпки толщиной 10 мм из гравия или каменной крошки (ДСТУ Б В.2.7-75-98) с размером зерен 3-10 мм - на рулонных кровлях зданий I и II степеней огнестойкости; из крупнозернистой сланцевой посыпки в составе верхнего слоя кровельного ковра - на рулонных кровлях зданий III, IV и V степеней огнестойкости; из гравия или каменной крошки (ДСТУ Б В.2.7-75-98) с размером зерен 10-40 мм в виде пригрузочной засыпки толщиной 40 мм - на пленочных кровлях зданий всех степеней огнестойкости;

- на неэксплуатируемых кровлях с уклоном от 2,5 до 25%: из крупнозернистой сланцевой посыпки в составе верхнего слоя кровельного ковра - на рулонных кровлях зданий всех степеней огнестойкости; из гравия или каменной крошки (ДСТУ Б В.2.7-75-98) с размером зерен 10-40 мм в виде пригрузочной засыпки толщиной 40 мм - на пленочных (с уклоном 2,5-7,5%) кровлях зданий всех степеней огнестойкости; с бронирующей посыпки толщиной 10мм из гравия или каменной крошки (ДСТУ Б В.2.7-75-98) с размером зерен 3-10 мм - на пленочных и мастичных (с уклоном 2,5-15%) кровлях зданий I и II степеней огнестойкости; из слоя битумной эмульсионной мастики (РСТ УССР 5027-89) с окраской суспензией алюминиевой пудры - на пленочных и мастичных кровлях зданий Ш, IV и V ступеней огнестойкости.

Том 1. Раздел 2. Подраздел "Проектирование кровельных ковров" дополнить пунктом 2.25 а.

"2.25а Использование кровельных материалов совмещенных крыш без протокола испытаний их (по типу и марке) на горючесть и границы распространения огня и заключения государственной санитарно-гигиенической экспертизы не допускается.

Том 1, пункт 3.29. В таблице 6 для типа кровли ПКг6 в графе «Краткая характеристика исходных материалов кровли» дополнить ссылкой на нормативный документ в скобках: "(ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001)".

Том 1, пункт 3.58, примечание. После слов: "Техническими условиями" дополнить ссылкой на нормативный документ: "ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001".

Том 1, приложение 2. Таблицу «Основные типы совмещённого покрытия» изложить в новой редакции:

Том 2, пункт 2.2. В таблице 2 для рубероида с подплавлением покровного слоя битума показатель допустимого уклона покрытия "10 % и более2)'' заменить словами: "независимо от уклона".

Примечание 2 исключить.

Том 2, пункт 2.25. Из примечания исключить слова: "только на покрытиях из железобетонных плит" и дополнить текст словами: "и применении рубероидов с негорючими основами".

Том 2, пункт 3.35, примечание. В первом предложении после ссылки на: "ТУ 21-27-58-84" дополнить ссылкой на: “ТУ У В.2.7-26.8-00292787-003-2001”.

Надруковано:

“Будівництво і стандартизація” N3, 2002 рік